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1、 产品清单
	序号
	产品名称
	规格
	单位
	现预估量
	产品技术要求

	1
	病员服
	定制
	套
	30
	1.成份:100%棉;
2.纱支:2ltex/2ltex;
3.经向密度340根/10cm士5%
4.纬向密度195根/10cm士5%
5.★PH值:4 .0-8.5;
6.★甲醛含量≤75mg/kg;
7.★无异味;
8.★禁用可分解致癌芳香胺;
9.耐水(变色、沾色) ≧3级，耐酸汗渍(变色、沾色) ≧3级，耐碱汗渍(变色、
沾色)≧3级，耐干摩擦 ≧3级;
10.缩水率宽幅≤1%，长度≤3%:
备注:衣服规格:S-XXXL;颜色:淡蓝色。

	2
	手术衣
	定制
	件
	60
	1.纱支密度C20S*16S(±2s);
2.经向密度: ≥500 根/10CM;
3.纬向密度:>230 根/10CM ;
4.★PH 值:4.0-8.5;
5.耐次氣酸盐漂白色牢度:>3 级;
6.★无异味;
7.★禁用可分解致癌芳香胺;
8.★甲醛含量≤75mg/kg;
9.耐水(变色、沾色) ≧3级，耐酸汗渍(变色、沾色) ≧3级，耐碱汗渍(变色、
沾色)≧3级，耐干摩擦≧3级；
备注:规格:S-5XL。

	3
	洗手裤
	定制
	件
	80
	1.纱支密度C20S*16S(±2s);
2.经向密度: ≥500 根/10CM;
3.纬向密度:>230 根/10CM ;
4.★PH 值:4.0-8.5;
5.耐次氣酸盐漂白色牢度:>3 级;
6.★无异味;
7.★禁用可分解致癌芳香胺;
8.★甲醛含量≤75mg/kg;
9.耐水(变色、沾色) ≧3级，耐酸汗渍(变色、沾色) ≧3级，耐碱汗渍(变色、
沾色)≧3级，耐干摩擦≧3级；
备注:规格:S-5XL。

	4
	洗手衣
	定制
	件
	30
	1.纱支密度C20S*16S(±2s);
2.经向密度: ≥500 根/10CM;
3.纬向密度:>230 根/10CM ;
4.★PH 值:4.0-8.5;
5.耐次氣酸盐漂白色牢度:>3 级;
6.★无异味;
7.★禁用可分解致癌芳香胺;
8.★甲醛含量≤75mg/kg;
9.耐水(变色、沾色) ≧3级，耐酸汗渍(变色、沾色) ≧3级，耐碱汗渍(变色、
沾色)≧3级，耐干摩擦≧3级；
备注:规格:S-5XL。

	5
	冬季护士服
	定制
	件
	5
	1.成份:93%(±5)聚酯纤维 ，7%(士5)棉;
2.纱支:45/2s*33s(士2s);
3.密度(根/英寸):经向密度161(+3)，纬向密度98(+3):
4.★无异味;
5.★甲醛含量≤75mg/kg;
6.单位面积质量:兰220g/m
7.电荷面密度≤7 μm/m
8.★PH值4. 5-8.0:
9.★禁用可分解致癌芳香胺。
备注:1、以上参数需提供质量监督检验机构出具的合格检验报告，同时提供全国认证认可服务平台查询截图及官方网站查询截图:检验项目包含但不限于本招标文件要求。检验报告提供复印件并加盖投标人公章。
2、衣服规格:S-5XL分体式及连体式;颜色:白色。

	6
	冬装白大褂
	定制
	件
	36
	1.成份:93%(士5)聚酯纤维 ，7%(士5)棉;
2.纱支:45/2s*33s(士2s);
3.密度(根/英寸):经向密度161(士3)，纬向密度98(士3);
4.★无异味;
5.★甲醛含量<75mg/kg;
6.单位面积质量:≧220g/m*
7.电荷面密度≤7 μm/m’
8.★PH值4 .5-8.0:
9.★禁用可分解致癌芳香胺。
备注:1、以上参数需提供质量监督检验机构出具的合格检验报告，同时提供全国认证认可服务平台查询截图及官方网站查询截图;检验项目包含但不限于本招标文件要求。检验报告提供复印件并加盖投标人公章。
2、衣服规格:S-5XL;颜色:白色。

	7
	夏季白大褂
	定制
	件
	39
	1.成份:93%(士5)聚酯纤维 ，7%(士5)棉;
2.纱支:45/2s*33s(士2s);
3.密度(根/英寸):经向密度161(士3)，纬向密度98(士3);
4.★无异味;
5.★甲醛含量<75mg/kg;
6.单位面积质量:兰220g/m
7.电荷面密度≤7μm/㎡
8.★PH值4.5-8.0;
9.★禁用可分解致癌芳香胺。
备注:1、以上参数需提供质量监督检验机构出具的合格检验报告，同时提供全国认证认可服务平台查询截图及官方网站查询截图:检验项目包含但不限于本招标文件要求。检验报告提供复印件并加盖投标人公章。
2、衣服规格:S-XXXL;颜色:白色。

	8
	夏季护士服
	定制
	件
	9
	1.成份:93%(士5)聚酯纤维 ，7%(士5)棉;
2.纱支:45/2s*33s(士2s);
3.密度(根/英寸):经向密度161(士3)，纬向密度98(士3);
4.★无异味;
5.★甲醛含量≤75mg/kg;
6.单位面积质量:兰220g/m
7.电荷面密度≤7 μm/m
8.★PH值4. 5-8.0;
9.★禁用可分解致癌芳香胺。
备注:1、以上参数需提供质量监督检验机构出具的合格检验报告，同时提供全国认证认可服务平台查询截图及官方网站查询截图:检验项目包含但不限于本招标文件要求。检验报告提供复印件并加盖投标人公章。
2、衣服规格:S-5XL分体式及连体式;颜色:紫色。

	备注：根据医院及科室需求，所有服装左前胸印“成都市新津区妇幼保健计划生育服务中心”院微标志、姓名等内容。

	9
	病房床单
	定制
	套
	80
	1.成分:100%棉;
2.纱支:32s*32s;
3.密度:130(±5)*70(±5)根/英寸:
4.耐水(变色、沾色) ≧3级，耐酸汗渍(变色、沾色)≧3级，耐碱汗渍(变色、
沾色)≧3级，耐干摩擦≧3级:
5.★甲醛≤75mg/kg;
6.★PH值4 .5-8.0;
7.★无异味;
8.★禁用可分解致癌芳香胺。
备注:规格160cm*270cm

	10
	大洞巾绿油纱双层布类
	110*90cm孔9*6cm
	张
	5
	1.纱支密度C20S*16S(+2s);
2.经向密度: ≥500 根/10CM;纬向密度:≥230 根/10CM;3.★PH 值:4.0-8.5:
4.耐次氯酸盐漂白色牢度:≥3 级;5.★无异味;
6.★禁用可分解致癌芳香胺:
7.★甲醛含量≤75 mg/kg;
8.耐水(变色、沾色) ≧3级，耐酸汗渍(变色、沾色) ≧3级，耐碱汗渍(变色
沾色)≧3级，耐干摩擦 ≧3级。

	11
	儿科枕套
	定制
	套
	30
	1.成分:100%棉;
2.纱支:32s*32s;
3.密度:130(士5)*70(士5)根/英寸:
4.耐水(变色、沾色) ≧3级，耐酸汗渍(变色、沾色)≧3级，耐碱汗渍(变色、
沾色)≧3级，耐干摩擦 ≧3级;
5.★甲醛<75mg/kg;
6.★PH值4 .5-8.0:
7.★无异味;
8.★禁用可分解致癌芳香胺。
备注：50cm*70cm

	12
	裤腿长款双层
	定制
	双
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	1.纱支密度C21S*21S(±2s);
2.经向密度: ≥500 根/10CM;
3.纬向密度:>230 根/10CM ;
4.★PH 值:4.0-8.5;
5.耐次氣酸盐漂白色牢度:>3 级;
6.★无异味;
7.★禁用可分解致癌芳香胺;
8.★甲醛含量≤75mg/kg;
9.耐水(变色、沾色) ≧3级，耐酸汗渍(变色、沾色) ≧3级，耐碱汗渍(变色、
沾色)≧3级，耐干摩擦≧3级；
备注:95cm*42cm。

	13
	绿油纱双层布类
	100cm*100cm
	张
	200
	1.纱支密度C20S*16S(+2s);
2.经向密度: ≥500 根/10CM;纬向密度:≥230 根/10CM;3.★PH 值:4.0-8.5:
4.耐次氯酸盐漂白色牢度:≥3 级;5.★无异味;
6.★禁用可分解致癌芳香胺:
7.★甲醛含量≤75 mg/kg;
8.耐水(变色、沾色) ≧3级，耐酸汗渍(变色、沾色) ≧3级，耐碱汗渍(变色
沾色)≧3级，耐干摩擦 ≧3级。

	14
	绿油纱双层布类
	120cm*120cm
	张
	50
	1.纱支密度C20S*16S(+2s);
2.经向密度: ≥500 根/10CM;纬向密度:≥230 根/10CM;3.★PH 值:4.0-8.5:
4.耐次氯酸盐漂白色牢度:≥3 级;5.★无异味;
6.★禁用可分解致癌芳香胺:
7.★甲醛含量≤75 mg/kg;
8.耐水(变色、沾色) ≧3级，耐酸汗渍(变色、沾色) ≧3级，耐碱汗渍(变色
沾色)≧3级，耐干摩擦 ≧3级。

	15
	绿油纱双层布类
	50cm*90cm
	张
	400
	1.纱支密度C20S*16S(+2s);
2.经向密度: ≥500 根/10CM;纬向密度:≥230 根/10CM;3.★PH 值:4.0-8.5:
4.耐次氯酸盐漂白色牢度:≥3 级;5.★无异味;
6.★禁用可分解致癌芳香胺:
7.★甲醛含量≤75 mg/kg;
8.耐水(变色、沾色) ≧3级，耐酸汗渍(变色、沾色) ≧3级，耐碱汗渍(变色
沾色)≧3级，耐干摩擦 ≧3级。

	16
	绿油纱双层布类
	60cm*60cm
	张
	10
	1.纱支密度C20S*16S(+2s);
2.经向密度: ≥500 根/10CM;纬向密度:≥230 根/10CM;3.★PH 值:4.0-8.5:
4.耐次氯酸盐漂白色牢度:≥3 级;5.★无异味;
6.★禁用可分解致癌芳香胺:
7.★甲醛含量≤75 mg/kg;
8.耐水(变色、沾色) ≧3级，耐酸汗渍(变色、沾色) ≧3级，耐碱汗渍(变色
沾色)≧3级，耐干摩擦 ≧3级。

	17
	绿油纱双层布类剖宫包
	350cm*200cm
	张
	20
	1.纱支密度C20S*16S(+2s);
2.经向密度: ≥500 根/10CM;纬向密度:≥230 根/10CM;3.★PH 值:4.0-8.5:
4.耐次氯酸盐漂白色牢度:≥3 级;5.★无异味;
6.★禁用可分解致癌芳香胺:
7.★甲醛含量≤75 mg/kg;
8.耐水(变色、沾色) ≧3级，耐酸汗渍(变色、沾色) ≧3级，耐碱汗渍(变色
沾色)≧3级，耐干摩擦 ≧3级。

	18
	新生儿床单
	1.3m*1m
	套
	20
	1.成分:100%棉;
2.纱支:32s*32s;
3.密度:130(±5)*70(±5)根/英寸:
4.耐水(变色、沾色) ≧3级，耐酸汗渍(变色、沾色)≧3级，耐碱汗渍(变色、
沾色)≧3级，耐干摩擦≧3级:
5.★甲醛≤75mg/kg;
6.★PH值4 .5-8.0;
7.★无异味;
8.★禁用可分解致癌芳香胺。

	19
	新生儿枕套
	0.4m*0.3m
	套
	20
	1.成分:100%棉;
2.纱支:32s*32s;
3.密度:130(士5)*70(士5)根/英寸:
4.耐水(变色、沾色) ≧3级，耐酸汗渍(变色、沾色)≧3级，耐碱汗渍(变色、
沾色)≧3级，耐干摩擦 ≧3级;
5.★甲醛<75mg/kg;
6.★PH值4 .5-8.0:
7.★无异味;
8.★禁用可分解致癌芳香胺。

	20
	婴儿车床套
	定制
	套
	40
	1.成分:100%棉;
2.纱支:32s*32s;
3.密度:130(±5)*70(±5)根/英寸:
4.耐水(变色、沾色) ≧3级，耐酸汗渍(变色、沾色)≧3级，耐碱汗渍(变色、
沾色)≧3级，耐干摩擦≧3级:
5.★甲醛≤75mg/kg;
6.★PH值4 .5-8.0;
7.★无异味;
8.★禁用可分解致癌芳香胺。
备注： 浅蓝色90cm*60cm

	21
	治疗床单
	定制
	套
	20
	1.成分:100%棉;
2.纱支:32s*32s;
3.密度:130(±5)*70(±5)根/英寸:
4.耐水(变色、沾色) ≧3级，耐酸汗渍(变色、沾色)≧3级，耐碱汗渍(变色、
沾色)≧3级，耐干摩擦≧3级:
5.★甲醛≤75mg/kg;
6.★PH值4 .5-8.0;
7.★无异味;
8.★禁用可分解致癌芳香胺。
备注:浅卡其色115cm*200cm

	备注：床单、被套、枕套上方均印“成都市新津区妇幼保健计划生育服务中心”院微标志。



★三、商务及其他要求
1、交货时间：分批次供货，中标供应商接到医院供货需求后，20日内交货。
2、付款方法和条件：
货款每季度结算一次，当季供货后采购人与供应商共同核实供货量后，按照实际供货数量，医院收到供应商发票后在10个工作日内按照医院的支付程序进行支付当季货款。
3、 售后服务：
3.1提供有关资料及售后服务承诺。
3.2如中标供应商配送的货物出现与采购人要求不一致的情形，采购人有权拒收并要求供应商在规定的时限内更换并完成配送； 
1. 质量要求：
4.1必须保证提供的货物(包括零部件)是全新的、未使用过的，具有稳定性、可靠性、安全性，并完全符合国家、行业规定的质量、规格和性能要求等技术标准。 
4.2验收标准以合同、投标文件的约定及要求、相关法律法规的规定和国家（行业）服装内标准为准。
2. 安全责任：在合同履行过程中由于供应商或其工作人员原因出现的给他人或自身造成伤害的安全责任(含事故)均由成交人承担相应责任。
3. 检测报告：投标供应商须承诺，中标后将投标文件中对应的检测报告复印件的原件交由采购人查验，若弄虚作假，将作无效投标处理，同时上报财政部门进行处罚。
4. 服装款式、颜色最终按照使用单位的要求制作，材质必须同投标人中标产品材质一致。
注：1、以上带★号条款为实质性要求。
2、 本项目所涉及的所有国家标准、地方标准、行业标准等如有最新的标准以最新标准为准。




附件2：报价格式

	成都市新津区妇幼保健计划生育服务中心
2026年工作服及布类采购项目询预算价

	序号
	产品名称
	规格
	单位
	颜色
	现预估量
	单价（元）
	产品技术要求
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	总价大写：                元 ；总价小写：            （万元）




备注：报价表如有列举项目不全的，各报价公司可以在原表上添项，不能改变原表格内容，单价报价最多保留小数点后一位。报价合计总价在列表末汇总，此报价单须单独密封。
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